고 려 큐 비 클 시 방 서

PLUS K 시리즈

제품명 : PLUS K 시리즈

고려큐비클 PLUS

TEL: 02-2603-2233 / FAX : 02-2065-1199

http://www.plus.kr

고려큐비클 PLUS 시방서

1. 일반사항

1.1. 적용 범위

이 시방서는 공용화장실의 조립식 칸막이에 대하여 규정한다.

1.2. 적용 규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로	본다

1.2.1. 한국산업규격(KS)

KS F 3101 보통합판

KS F 3210 치장용 석면 시멘트판

KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 6001 황동주물

KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재

KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극산화

1.3. 제출물

1.3.1. 자재 제품자료

화장실 칸막이에 대한 제품사양 및 납품 가능한 색상, 패널단면 및 제작에 관한 자료, 부속 철	물 및 고정재 등 부자재에 관한 제품자료

1.3.2. 시공 상세 도면

화장실 칸막이 시스템에 대하여 부속철물의 설치 위치 및 세부 시공상세를 포함한 시공상세 도면

1.3.3. 견본

화장실 칸막이 시스템에 대한 제조업자의 제품 견본으로서 다음 사항을 포함한다.

1) 칸막이 패널 : 칸막이 패널의 색상 선정을 위한 200□200□ 크기의 칸막이 패널의 일부,

또는 색상차트

2) 도어 록 및 도어 스토퍼 : 도어 록, 도어 스토퍼 등 부속철물의 종류별 자료

1.4. 운반, 보관 및 취급

화장실 칸막이 시스템의 구성품은 부재명 또는 부품명, 제조업자명, 규격, 색상 등이 표시되어 현장에	반입되어야 한다. 부재 및 부속철물은 오염 및 훼손의 우려가 없는 장소에 보관하며, 보관 및 취급시	손상되지 않도록 한다.

2.제품의 구성

2.1 심재

자재사양	항 목	기준치	비 고
패널 0.8mm HPL양면 +18.0mm PB	평균밀도(g/□)	0.5 이상	KS F 3104-2006 KS F 3126-2006
	함수율(%)	5 ~ 10
	휨강도(N/□)	17 이상
	습윤시 휨강도(N/□)	8 이상
	흡수두께팽창율(%)	12 이하
	박리강도(N/□)	0.25 이상
	나사못유지력(N)	600 이상
	폼알데하이드 방산량(mg/L)	1.0 이하

마감재 : HPL or HPM (High Pressure Laminating Melamin 수지함침판)

엣  지 : 1mm PVC Hot melt type

2.2 부속재료

항 목		재 질	비 고
하드웨어 (몰드/부속자재)	잠금쇠 (Door latch)	아 연 및 스테인레스 + 캐스팅	-장애인 편의를 위한 60mm*200mm 이상 크기 -잠금쇠 인지가 쉬운 직사각형 형태 -불연성 금속 소재로 구성 -사용 유무 확인 가능
	경첩(Hinge)	아 연 + 캐스팅	-좌 우 사용 가능한 경첩 -고정 위치 자동 유지 기능
	받침대 (Leg base)	아 연 및 사출 + 캐스팅	-3가지의 부품으로 구성됨 -높이 조절 가능 30mm 이상
	상부 보강 몰드	알루미늄 압출
	"□□브라켓	아 연 및 사출 + 캐스팅
	스토퍼	아 연 및 사출 + 캐스팅
	옷걸이	아 연 및 사출 + 캐스팅	-충격흡수형

3. 시공방법

제작사가 제안한 작업 공정에 따른다.

3.1. 작업 준비

최종 작업 도면에 표시된 치수와 맞는지 작업현장의 치수를 확인한다.

준비된 자재가 시공부위별로 정확하게 입고되었는지 확인한다.

3.2. 설치

1) 칸막이 패널의 조립 및 구체와의 고정은 흔들림, 비틀림 등이 없이 견고하게 고정 되어야 한다.

2) 문짝의 힌지는 잠기지 않은 상태에서 5□10□정도 열려있는 상태가 유지되는 구조이어야 한다.

3) 설치에 관하여 도면 및 시방에 언급이 없는 사항은 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다.

3.3. 조정 및 청소

1) 설치된 칸막이 패널 및 문짝은 반듯한 수직 상태이어야 하며 문짝과 패널의 틈새는 일정한 간격을 유지하도록 조정한다.

2) 설치된 화장실 칸막이 시스템은 페인트 등으로 오염되지 않도록 하고 오염이 발생 하면 즉시 청소하여 오염을 제거한다.

3.4. 설치유형

-바닥에 지지한 칸막이 (바닥형)

별도의 명시가 없으면 바닥에 20mm이상 정착물로 버팀기둥을 고정한다.

-천장에 매달린 칸막이(천정형)

수평 및 수직을 정확히 하여 천장 상부에 미리 설치된 지지구조물에 버팀기둥을 고정시킨다.

3.5 현장품질관리

이음부위 검사

표면 마감상태 검사

고정철물 설치상태 검사

4.  청소

- 설치 작업이 완료 후 정리 정돈하고 준공 청소전까지 보양처리 한다.